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Charakteristika:
Nízkoviskózní kombinace olejů a vosků na bázi olejů, mastných kyselin 
a vosků. NaturExpert Harwachssiegel dává dřevinám sametově matný, protiskluzný a pružný povrch.
Oblast použití:
Pro trvanlivou a odolnou povrchovou úpravu dřeva ve výrobě nábytku a dalšího vybavení budov. NaturExpert Hartwachssiegel proniká velmi dobře do ošetřeného dřeva a vytváří vodu odpuzující, oděruvzdorný a mechanicky vysoce odolný povrch. 
Podklad:
Olejovaný podklad musí být suchý, čistýma bez brusného prachu, mastnot, pryskyřic a dalších uvolňujících se chemických látek. Před olejováním odstraňte uvolňující se staré nátěry broušením P150-P180. Nakonec povrch obruste v závislosti na požadované kvalitě povrchové úpravy brusným papírem zrnitosti až P320.Je vhodný pro všechny typy dřevin – u exotických dřevin proveďte zkoušku.
Zpracování:
NaturExpert Hartwachssiegel se nanáší stříkáním, štětcem, stěrkou nebo válečkem. V závislosti na savosti podkladu se NaturExpert Hartwachssiegel aplikuje ve dvou vrstvách. Vytírání přebytků oleje není nutné (pro dosažení kvalitního výsledku ho ale doporučujeme). Zaschlý povrch pak může být vyleštěn vhodným náčiním (kartáčem nebo Padem). Před a v průběhu aplikace je nutné NaturExpert Hartwachssiegel promíchat. Schnutí mezi jednotlivými vrstvami – minimálně 4 hodiny 
Ředidlo:
NaturExpert Hartwachssiegel je připraven k použití.
Vydatnost:
Aplikační množství:   50 – 70  g/m2

12-17 m2/ litr na vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování.

Doba schnutí:
Při prostor. teplotě 20 oC a max. relativní vlhkosti vzduchu 65%:

· zaschlé proti prachu po cca 60 minutách
· brousitelný po cca 4 hodinách

· zcela vytvrzený po cca 24 hodinách

Další vrstva:        NaturExpert Hartwachssiegel


Čištění nářadí:
Použité nářadí i zařízení čistěte lakovým ředidlem Lackverdünner 83586.  
Skladovatelnost:
V uzavřených originálních nádobách je NaturExpert Hartwachssiegel skladovatelný po dobu 2 let. Skladujte v chladných a suchých prostorách !  

Zvláštní pokyny:
NaturExpert Hartwachssiegel je nutno před každým použitím důkladně promíchat. I když NaturExpert Hartwachssiegel schne poměrně rychle, takže olejované dílce je možné brzy stohovat. Je však vždy zapotřebí brát zřetel na to, že požadovaná chemická a mechanická odolnost je dosažena až po několika dnech ( při 20 oC / 65% RV).
Vezměte prosím na vědomí:
Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezbavují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost.
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